OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.02.00

NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE

SPIS  SPECYFIKACJI

D - 05.02.00

NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE

D-05.02.00         NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE.

WYMAGANIA OGÓLNE 	3

D-05.02.01         NAWIERZCHNIA T£UCZNIOWA	11

D-05.02.02 	      NAWIERZCHNIA BRUKOWCOWA 	23

NAJWA¯NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegó³owa specyfikacja techniczna |

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 05.02.00

NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE.

WYMAGANIA OGÓLNE

SPIS TREŒCI

NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTÊP

2. MATERIA£Y	6

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT	9

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonywaniem nawierzchni twardych nieulepszonych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem nawierzchni twardych nieulepszonych, które obejmuj¹ OST:

1. D-05.02.01 Nawierzchnia t³uczniowa,

2. D-05.02.02 Nawierzchnia brukowcowa.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze wzglêdu na pylenie, du¿e nierównoœci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i ha³as.

1.4.2. Nawierzchnia t³uczniowa - nawierzchnia, której warstwa œcieralna wykonana jest z t³ucznia bez u¿ycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, której warstwa œcieralna wykonana jest z brukowca.

1.4.4. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materia³y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien spe³niaæ wymagania PN-B-11113 [16] dla gat. 1 lub 2.

2.3. Woda

Woda u¿yta przy wykonywaniu zagêszczenia i zamulania nawierzchni mo¿e byæ studzienna lub z wodoci¹gów, bez specjalnych wymagañ.

3. sprzêt

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonych nale¿y stosowaæ sprzêt okreœlony w OST D-05.02.01 „Nawierzchnia t³uczniowa” lub OST D-05.02.02 „Nawierzchnia brukowcowa”.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów kamiennych

Materia³y kamienne mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia³ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny byæ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Sposób za³adunku i roz³adunku œrodków transportowych nale¿y dostosowaæ do wytrzyma³oœci kamienia, aby nie dopuœciæ do obt³ukiwania krawêdzi.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod³o¿a

Pod³o¿e gruntowe pod nawierzchniê powinno spe³niaæ wymagania okreœlone w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczeniem pod³o¿a”.

Je¿eli pod³o¿e ulepszone pod nawierzchniê, wykonane z materia³ów zwi¹zanych spoiwami lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny byæ one usuniête wed³ug zasad akceptowanych przez In¿yniera.

Nawierzchnia powinna byæ wytyczona w sposób umo¿liwiaj¹cy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ lub wed³ug zaleceñ In¿yniera, z tolerancjami okreœlonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byæ ustawione w osi drogi i w rzêdach równoleg³ych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez In¿yniera.

Odstêpy miêdzy palikami lub szpilkami nie powinny byæ wiêksze ni¿ co 10 m, co umo¿liwi prawid³owe naci¹gniêcie sznurków lub linek.

5.3. Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotycz¹ce wykonania nawierzchni podano w OST D-05.02.01 „Nawierzchnia t³uczniowa” lub D-05.02.02 „Nawierzchnia brukowcowa”.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6 oraz w OST D-05.02.01 „Nawierzchnia t³uczniowa” lub D-05.02.02 „Nawierzchnia brukowcowa”.

6.2. Wymagania dotycz¹ce cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów dotycz¹cych cech geometrycznych nawierzchni twardych nieulepszonych podano w tablicy 1.

6.2.2. Równoœæ nawierzchni

Nierównoœci pod³u¿ne nawierzchni nale¿y mierzyæ 4-metrow¹ ³at¹, zgodnie z norm¹ BN-68/8931-04 [24].

Nierównoœci poprzeczne nawierzchni nale¿y mierzyæ 4-metrow¹ ³at¹, zgodnie z norm¹ BN-68/8931-04 [24].

Nierównoœci nawierzchni nie powinny przekraczaæ 15 mm dla nawierzchni tluczniowej i 20 mm dla nawierzchni brukowcowej.

6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i ³ukach powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, z tolerancj¹ ( 0,5%.

Tablica 1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów wykonanej nawierzchni

| Lp. | Wyszczególnienie badañ i pomiarów |
| --- | --- |

Minimalna czêstotliwoœæ

| badañ i pomiarów |
| --- |
| 1 | Szerokoœæ nawierzchni | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równoœæ pod³u¿na | co 20 m na ka¿dym pasie ruchu |
| 3 | Równoœæ poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne *) | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzêdne wysokoœciowe | co 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety |
| 6 | Ukszta³towanie osi w planie *) | co 100 m |
| 7 | Gruboœæ nawierzchni |

Podczas budowy: w trzech punktach na ka¿dej dzia³ce roboczej, lecz nie rzadziej ni¿ raz na      400 m2

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej ni¿ raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta³towania osi w planie nale¿y wykonaæ w punktach g³ównych ³uków poziomych: na pocz¹tku krzywej przejœciowej oraz na pocz¹tku, w œrodku i na koñcu ka¿dego ³uku poziomego

6.2.4. Rzêdne wysokoœciowe

Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wysokoœciowymi nawierzchni i rzêdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaæ +1 cm i -2 cm.

6.2.5. Ukszta³towanie osi nawierzchni

Oœ nawierzchni w planie nie mo¿e byæ przesuniêta w stosunku do osi projektowanej o wiêcej ni¿ ( 5 cm.

6.2.6. Szerokoœæ nawierzchni

Szerokoœæ nawierzchni nie mo¿e ró¿niæ siê od szerokoœci projektowanej o wiêcej ni¿ +10 cm i -5 cm.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy).

8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. podstawa p³atnoœci

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnoœci objêtych cen¹ jednostkow¹ 1 m2 nawierzchni podano w OST             D-05.02.01 „Nawierzchnia t³uczniowa” i OST D-05.02.02 „Nawierzchnia brukowcowa”         pkt 9.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-01100 | Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia³, nazwy i okreœlenia |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-04101 | Materia³y kamienne. Oznaczenie nasi¹kliwoœci wod¹ |
| 3. | PN-B-04110 | Materia³y kamienne. Oznaczanie wytrzyma³oœci na œciskanie |
| 4. | PN-B-04111 | Materia³y kamienne. Oznaczanie œcieralnoœci na tarczy Boehmego |
| 5. | PN-B-04115 | Materia³y kamienne. Oznaczanie wytrzyma³oœci kamienia na uderzenie (zwiêz³oœæ) |
| 6. | PN-B-06714-12 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoœci zanieczyszczeñ obcych |
| 7. | PN-B-06714-15 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk³adu ziarnowego |
| 8. | PN-B-06714-16 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta³tu ziarn |
| 9. | PN-B-06714-18 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi¹kliwoœci |
| 10. | PN-B-06714-19 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoœci metod¹ bezpoœredni¹ |
| 11. | PN-B-06714-20 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoœci metod¹ krystalizacji |
| 12. | PN-B-06714-26 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoœci zanieczyszczeñ organicznych |
| 13. | PN-B-06714-42 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie œcieralnoœci w bêbnie Los Angeles |
| 14. | PN-B-11104 | Materia³y kamienne. Brukowiec |
| 15. | PN-B-11112 | Kruszywo mineralne. Kruszywo ³amane do nawierzchni drogowych |
| 16. | PN-B-11113 | Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| 17. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 18. | PN-B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 19. | PN-S-06101 | Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne |
| 20. | PN-S-96023 | Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t³ucznia kamiennego |
| 21. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 22. | BN-64/8931-01 | Oznaczanie wskaŸnika piaskowego |
| 23. | BN-64/8931-02 | Oznaczanie modu³u odkszta³cenia nawierzchni podatnych i pod³o¿a przez obci¹¿enie p³yt¹ |
| 24. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równoœci nawierzchni planografem i ³at¹. |

10.2. Inne dokumenty

Nie wystêpuj¹.

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 05.02.01

NAWIERZCHNIA  T£UCZNIOWA

SPIS TREŒCI

NAWIERZCHNIA  T£UCZNIOWA

1. WSTÊP	13

2. MATERIA£Y	14

3. SPRZÊT	17

4. TRANSPORT	17

5. WYKONANIE ROBÓT	17

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT	20

7. OBMIAR ROBÓT	22

8. ODBIÓR ROBÓT	22

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI	22

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE	22

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru nawierzchni t³uczniowej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem nawierzchni t³uczniowej, wg PN-S-96023 [20].

Nawierzchniê t³uczniow¹ wykonuje siê, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej:

bezpoœrednio na pod³o¿u gruntowym przepuszczalnym,

na warstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popio³ami lotnymi wzglêdnie na warstwie odcinaj¹cej - w przypadku pod³o¿a nieprzepuszczalnego.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia t³uczniowa - jedna lub wiêcej warstw z t³ucznia i kliñca kamiennego, le¿¹cych na pod³o¿u naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpoœredniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo ³amane - materia³ ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie ska³ litych, wg PN-B-01100 [1].

1.4.3. Kruszywo ³amane zwyk³e - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia ska³ litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzuj¹ce siê ziarnami ostrokrawêdziastymi o nieforemnych kszta³tach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4. T³uczeñ - kruszywo ³amane zwyk³e o wielkoœci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5. Kliniec - kruszywo ³amane zwyk³e o wielkoœci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6. Mia³ - kruszywo ³amane zwyk³e o wielkoœci ziarn do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach ³amanego kruszywa zwyk³ego, charakteryzuj¹ce siê chropowatymi powierzchniami i foremnym kszta³tem ziarn o stêpionych krawêdziach i naro¿ach, o wielkoœci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkoœci ziarn do 2 mm.

1.4.9. Pozosta³e okreœlenia s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materia³y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia³ów

Materia³ami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni t³uczniowej wg PN-S-96023 [20] s¹:

kruszywo ³amane zwyk³e - t³uczeñ i kliniec, wg PN-B-11112 [15],

mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],

kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - mia³, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-11113 [16],

woda do skropienia podczas wa³owania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materia³ów

Klasa i gatunek kruszywa, w zale¿noœci od kategorii ruchu, powinna byæ zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023 [20].

Dla dróg obci¹¿onych ruchem:

œrednim i lekkoœrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2,

lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3.

Tablica 1. Wymagania dla t³ucznia i kliñca klasy II i III wed³ug PN-B-11112 [15]

| Lp. | W³aœciwoœci | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| klasa II | klasa III |
| 1 |

Œcieralnoœæ w bêbnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]:

a) po pe³nej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie wiêcej

ni¿:

w t³uczniu

w kliñcu

po 1/5 pe³nej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pe³nej liczbie obrotów, nie wiêcej ni¿:

35

40

30

50

50

35

2

Nasi¹kliwoœæ, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wiêcej ni¿:

dla kruszyw ze ska³ magmowych i przeobra¿onych

dla kruszyw ze ska³ osadowych

2,0

3,0

3,0

5,0

3

Odpornoœæ na dzia³anie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytku masy, nie wiêcej ni¿:

dla kruszyw ze ska³ magmowych i przeobra¿onych

dla kruszyw ze ska³ osadowych

4,0

5,0

10,0

10,0

4

Odpornoœæ na dzia³anie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpoœredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], nie wiêcej ni¿:

w kliñcu,

w t³uczniu

30

nie bada siê

nie

bada siê

Tablica 2. Wymagania dla t³ucznia i kliñca gatunku 2, wed³ug PN-B-11112 [15]

| Lp. | W³aœciwoœci | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 |

Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:

zawartoœæ ziarn mniejszych ni¿ 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), nie wiêcej ni¿:

- w t³uczniu

- w kliñcu

zawartoœæ frakcji podstawowej w t³uczniu lub kliñcu, % (m/m), nie mniej ni¿:

zawartoœæ podziarna w t³uczniu lub kliñcu, % (m/m), nie wiêcej ni¿:

zawartoœæ nadziarna w t³uczniu lub kliñcu, % (m/m), nie wiêcej ni¿:

3

4

75

15

| 15 |
| --- |
| 2 | Zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych w t³uczniu lub kliñcu, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wiêcej ni¿: | 0,2 |
| 3 |

Zawartoœæ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie wiêcej ni¿:

- w t³uczniu

- w kliñcu

40

| nie bada siê |
| --- |
| 4 | Zawartoœæ zanieczyszczeñ organicznych w t³uczniu lub kliñcu wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza ni¿: | wzorcowa |

Tablica 3. Wymagania dla mia³u i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]

| Wymagania dla |
| --- |
| Lp. | W³aœciwoœci | mia³u | mieszanki drobnej granulowanej |
| 1 | Zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wiêcej ni¿: | 0,5 | 0,1 |
| 2 |

WskaŸnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejszy ni¿:

- dla kruszywa z wyj¹tkiem wapieni

- dla kruszywa z wapieni

20

20

65

| 40 |
| --- |
| 3 | Zawartoœæ zanieczyszczeñ organicznych, wg PN-B-06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza ni¿: | wzorcowa | wzorcowa |
| 4 | Zawartoœæ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie wiêcej ni¿: | 20 | 15 |
| 5 | Zawartoœæ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie mniej ni¿: |

nie

| bada siê | 15 |
| --- | --- |

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania robót powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

uk³adarek lub równiarek do rozœcielania t³ucznia,

walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wa³u wibruj¹cego co najmniej 18 kN/m lub p³ytowych zagêszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,

przewoŸnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urz¹dzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do nape³niania beczkowozów wod¹.

4. transport

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 4.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod³o¿a

Pod³o¿e pod nawierzchniê t³uczniow¹ powinno byæ przygotowane zgodnie z warunkami ogólnymi okreœlonymi w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

Nawierzchnia t³uczniowa powinna byæ u³o¿ona na pod³o¿u zapewniaj¹cym nieprzenikanie drobnych cz¹stek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchni¹ t³uczniow¹ powinna byæ u³o¿ona warstwa odcinaj¹ca albo warstwa geotekstyliów.

W przypadku zastosowania pomiêdzy warstw¹ nawierzchni t³uczniowej a spoistym gruntem pod³o¿a warstwy odcinaj¹cej, powinien byæ spe³niony warunek nieprzenikania cz¹stek drobnych, wyra¿ony wzorem:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj¹cej,

D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod³o¿a.

Geotekstylia przewidziane do u¿ycia pod nawierzchniê t³uczniow¹ powinny posiadaæ aprobatê techniczn¹ wydan¹ przez uprawnion¹ jednostkê. W szczególnoœci wymagana jest odpowiednia wytrzyma³oœæ mechaniczna geotekstyliów, uniemo¿liwiaj¹ca ich przebicie przez ziarna t³ucznia oraz odpowiednie w³aœciwoœci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia pod³o¿a gruntowego.

5.3. Odcinek próbny

Je¿eli w SST przewidziano koniecznoœæ wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczêciem robót Wykonawca powinien wykonaæ odcinek próbny w celu:

stwierdzenia, czy sprzêt stosowany przy rozk³adaniu i zagêszczaniu jest w³aœciwy,

okreœlenia gruboœci warstwy w stanie luŸnym, koniecznej do uzyskania wymaganej gruboœci warstwy zagêszczonej,

ustalenia liczby przejœæ sprzêtu zagêszczaj¹cego, koniecznej do uzyskania wymaganego zagêszczenia warstwy.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u¿yæ takich materia³ów oraz sprzêtu, jakie bêd¹ stosowane do wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosiæ od 400 do 800 m2, a d³ugoœæ nie powinna byæ mniejsza ni¿ 200 m.

Odcinek próbny powinien byæ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In¿yniera.

Wykonawca mo¿e przyst¹piæ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In¿yniera.

5.4. Wbudowanie i zagêszczanie kruszywa

Minimalna gruboœæ warstwy nawierzchni t³uczniowej nie mo¿e byæ po zagêszczeniu mniejsza od 7 cm.

Maksymalna gruboœæ warstwy nawierzchni po zagêszczeniu nie mo¿e przekraczaæ 20 cm. Nawierzchniê o gruboœci powy¿ej 20 cm nale¿y wykonywaæ w dwóch warstwach.

Kruszywo grube powinno byæ rozk³adane w warstwie o jednakowej gruboœci, przy u¿yciu uk³adarki albo równiarki. Gruboœæ roz³o¿onej warstwy luŸnego kruszywa powinna byæ taka, aby po jej zagêszczeniu i zaklinowaniu osi¹gniêto gruboœæ projektowan¹.

Kruszywo grube po roz³o¿eniu powinno byæ zagêszczane przejœciami walca statycznego g³adkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym ni¿ 30 kN/m. Zagêszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocz¹æ siê od krawêdzi i stopniowo przesuwaæ pasami pod³u¿nymi, czêœciowo nak³adaj¹cymi siê, w kierunku jej osi. Zagêszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocz¹æ siê od dolnej krawêdzi i przesuwaæ pasami pod³u¿nymi, czêœciowo nak³adaj¹cymi siê, w kierunku jej górnej krawêdzi. Dobór walca g³adkiego w zale¿noœci od twardoœci t³ucznia, mo¿na przyjmowaæ wed³ug tablicy 4.

Tablica 4. Dobór walca g³adkiego w zale¿noœci od twardoœci t³ucznia

Twardoœæ i wytrzyma³oœæ na œciskanie ska³y,

| z której wykonano t³uczeñ | Dopuszczalny nacisk kN/m szerokoœci tylnych kó³ walca |
| --- | --- |

Miêkka, od 30 do 60 MPa

Œredniotwarda, od 60 do 100 MPa

Twarda, od 100 do 200 MPa

Bardzo twarda, ponad 200 MPa

od 55 do 70

od 65 do 80

od 75 do 100

od 90 do 120

Zagêszczanie mo¿na zakoñczyæ, gdy przed ko³ami walca przestaj¹ siê tworzyæ fale, a ziarno t³ucznia o wymiarze oko³o 40 mm pod naciskiem ko³a walca nie wt³acza siê w nawierzchniê, lecz mia¿d¿y siê na niej.

Po zagêszczeniu warstwy kruszywa grubego nale¿y zaklinowaæ j¹ poprzez stopniowe rozsypywanie kliñca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ci¹g³ym zagêszczaniu walcem statycznym g³adkim.

Warstwy dolnej (o ile uk³ada siê na niej od razu warstwê górn¹) nie klinuje siê, gdy¿ nieca³kowicie wype³nione przestrzenie miêdzy ziarnami t³ucznia powoduj¹ lepsze zwi¹zanie obu warstw ze sob¹. Natomiast górn¹ warstwê nale¿y klinowaæ tak  d³ugo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostan¹ wype³nione kliñcem.

W czasie zagêszczania walcem g³adkim zaleca siê skrapiaæ kruszywo wod¹ tak czêsto, aby by³o stale wilgotne, co powoduje, ¿e kruszywo mniej siê kruszy, mniej wyokr¹gla i ³atwiej uk³ada szczelnie pod walcem.

Zagêszczenie mo¿na uwa¿aæ za zakoñczone, jeœli nie pojawiaj¹ siê œlady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wa³ami.

Jeœli dokumentacja projektowa, SST lub In¿ynier przewiduje zamulenie górnej warstwy nawierzchni, to nale¿y rozsypaæ cienk¹ warstwê mia³u (lub ew. piasku), obficie skropiæ go wod¹ i wcieraæ, w zaklinowan¹ warstwê t³ucznia, wytworzon¹ papkê szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nale¿y przepuœciæ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka zosta³a wessana w g³¹b warstwy. Wa³y walca nale¿y obficie polewaæ wod¹, w celu unikniêcia przyklejania do nich papki, ziarn kliñca i t³ucznia. Zamulanie jest zakoñczone, gdy papka przestanie przenikaæ w g³¹b warstwy.

Jeœli nie wykonuje siê zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nale¿y dodawaæ równie¿ mia³.

W przypadku zagêszczania kruszywa sprzêtem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym wa³u wibruj¹cego co najmniej 18 kN/m lub p³ytowymi zagêszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagêszczenie nale¿y przeprowadzaæ wed³ug zasad podanych dla walców g³adkich, lecz bez skrapiania kruszywa wod¹. Liczbê przejœæ sprzêtu wibracyjnego zaleca siê ustaliæ na odcinku próbnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nale¿y dbaæ, aby by³a ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jeœli nie by³a zagêszczana urz¹dzeniami wibracyjnymi, powinna byæ równomiernie zaje¿d¿ana (dogêszczona) przez samochody na ca³ej jej szerokoœci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwi¹zku z czym zaleca siê przek³adanie ruchu na ró¿ne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci kruszywa okreœlone w             p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót przy budowie nawierzchni t³uczniowej nale¿y kontrolowaæ z czêstotliwoœci¹ podan¹ poni¿ej, nastêpuj¹ce w³aœciwoœci:

uziarnienie kruszywa, zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych w kruszywie i zawartoœæ ziarn nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzia³ce roboczej z tym, ¿e maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadaj¹ca na jedno badanie powinna wynosiæ 600 m2,

œcieralnoœæ kruszywa, nasi¹kliwoœæ kruszywa, odpornoœæ kruszywa na dzia³anie mrozu - przy ka¿dej zmianie Ÿród³a pobierania materia³ów.

Próbki nale¿y pobieraæ w sposób losowy z roz³o¿onej warstwy, przed jej zagêszczeniem. Wyniki badañ powinny byæ na bie¿¹co przekazywane In¿ynierowi.

Badania pe³ne kruszywa, obejmuj¹ce ocenê wszystkich w³aœciwoœci okreœlonych w p. 2.3 powinny byæ wykonane przez Wykonawcê z czêstotliwoœci¹ gwarantuj¹c¹ zachowanie jakoœci robót i zawsze w przypadku zmiany Ÿród³a pobierania materia³ów oraz na polecenie In¿yniera. Próbki do badañ pe³nych powinny byæ pobierane przez Wykonawcê w sposób losowy w obecnoœci In¿yniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni t³uczniowej

Gruboœæ warstwy Wykonawca powinien mierzyæ natychmiast po jej zagêszczeniu, co najmniej w dwóch losowo wybranych punktach na ka¿dej dziennej dzia³ce roboczej i nie rzadziej ni¿ w jednym punkcie na 400 m2 nawierzchni.

Dopuszczalne odchy³ki od projektowanej gruboœci nawierzchni nie powinny przekraczaæ ( 10%.

Pozosta³e cechy geometryczne nawierzchni powinny byæ mierzone i oceniane wed³ug zasad podanych w p. 6.2 OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”.

6.5. Pomiar noœnoœci nawierzchni

Pomiary noœnoœci nawierzchni t³uczniowej nale¿y wykonaæ p³yt¹ o œrednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02 [23]. Pomiar nale¿y wykonaæ nie rzadziej ni¿ raz na 3000 m2, lub wed³ug zaleceñ In¿yniera.

Nawierzchnia t³uczniowa powinna spe³niaæ wymagania dotycz¹ce noœnoœci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana noœnoœæ nawierzchni t³uczniowej

| Kategoria ruchu | Minimalny modu³ odkszta³cenia mierzony przy u¿yciu p³yty o œrednicy 30 cm, MPa |
| --- | --- |
|  | pierwotny | wtórny |

Ruch bardzo lekki i lekki

Ruch lekkoœredni i œredni

100

100

140

170

Zagêszczenie nawierzchni t³uczniowej nale¿y uznaæ za prawid³owe wtedy, gdy stosunek wtórnego modu³u odkszta³cenia do pierwotnego modu³u odkszta³cenia, mierzonych przy u¿yciu p³yty o œrednicy 30 cm, jest nie wiêkszy od 2,2 ().

6.6. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1. Niew³aœciwe uziarnienie i w³aœciwoœci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spe³niaj¹ce wymagañ podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostan¹ odrzucone. Je¿eli kruszywa, nie spe³niaj¹ce wymagañ zostan¹ wbudowane, to na polecenie In¿yniera, Wykonawca wymieni je na w³aœciwe, na w³asny koszt.

6.6.2. Niew³aœciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia cech geometrycznych od okreœlonych w punkcie 6.3.2 powinny byæ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na ca³¹ gruboœæ warstwy, wyrównane i powtórnie zagêszczone. Dodanie nowego materia³u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na w³asny koszt. Po ich wykonaniu nast¹pi ponowny pomiar i ocena.

6.6.3. Niew³aœciwa noœnoœæ nawierzchni

Je¿eli noœnoœæ nawierzchni bêdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbêdne do zapewnienia wymaganej noœnoœci, zalecone przez In¿yniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zani¿enie noœnoœci nawierzchni wynik³o z niew³aœciwego wykonania przez Wykonawcê robót.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy).

8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 8.

9. podstawa p³atnoœci

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni t³uczniowej obejmuje:

prace pomiarowe i oznakowanie robót,

dostarczenie materia³ów na miejsce wbudowania,

roz³o¿enie warstwy kruszywa grubego (t³ucznia, kliñca),

zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wod¹ i zagêszczenie

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwi¹zane

Przepisy zwi¹zane podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 10.

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 05.02.02

NAWIERZCHNIA  BRUKOWCOWA

SPIS TREŒCI

NAWIERZCHNIA  BRUKOWCOWA

1. WSTÊP	25

2. MATERIA£Y	26

3. SPRZÊT	29

4. TRANSPORT	29

5. WYKONANIE ROBÓT	30

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT	33

7. OBMIAR ROBÓT	35

8. ODBIÓR ROBÓT	36

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI	36

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE	36

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru nawierzchni brukowcowej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem nawierzchni brukowcowej.

Nawierzchnie brukowcowe mog¹ byæ wykonywane na drogach miejscowego przeznaczenia.

Ze wzglêdu na niemo¿noœæ zastosowania nowoczesnej mechanizacji, nawierzchniê brukowcow¹ powinno siê wykonywaæ w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie (w okolicach obfituj¹cych w kamieñ lub gdy do dyspozycji jest brukowiec ze starej rozebranej nawierzchni), na drogach, ulicach i placach podrzêdnego znaczenia, na zjazdach z nawierzchni ulepszonej na drogi boczne, na nie ustabilizowanych nasypach przy koniecznoœci wczeœniejszego otwarcia ruchu.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, której warstwa œcieralna jest wykonana z brukowca.

1.4.2. Brukowiec - kamieñ narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamieñ obrobiony, wzglêdnie p³ytowany kamieñ ³amany, o kszta³cie zbli¿onym do graniastos³upa lub ostros³upa œciêtego o nieregularnych lub zaokr¹glonych krawêdziach, stosowany do wykonywania nawierzchni brukowcowych.

1.4.3. Kamieñ oporowy - brukowiec osadzony jako obramowanie i zabezpieczenie nawierzchni przed rozsuwaniem siê jej na boki pod wp³ywem ubijania i obci¹¿enia ruchem.

1.4.4. Podsypka - czêœæ nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistego materia³u, w której osadza siê brukowiec.

1.4.5. Podsypka cementowo-piaskowa - czêœæ nawierzchni z mieszaniny cementu i piasku, w której osadza siê brukowiec.

1.4.6. Kliniec - kruszywo ³amane zwyk³e o wielkoœci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.7. Piasek - kruszywo naturalne o wielkoœci ziarn do 2 mm.

1.4.8. Pozosta³e okreœlenia s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materia³y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia³ów

Materia³ami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni brukowcowej, wg PN-B-06101 [19], s¹:

brukowiec nieobrobiony, obrobiony lub brukowiec p³ytowany, wg PN-B-11104 [14],

kliniec, wg PN-B-11112 [15],

piasek na podsypkê oraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PN-B-11113 [16],

cement portlandzki zwyk³y, w przypadku wykonywania podsypki cementowo-piaskowej, wg PN-B-19701 [17],

woda, wg PN-B-32250 [18],

materia³y na warstwê ods¹czaj¹c¹, w przypadku gdy dokumentacja projektowa przewiduje jej wykonanie; materia³y te powinny odpowiadaæ wymaganiom OST                  D-04.02.01 „Warstwy ods¹czaj¹ce i odcinaj¹ce”.

2.3. Wymagania dla materia³ów

2.3.1. Brukowiec

Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien byæ kamieniem trwa³ym, niezwietrza³ym, mieæ strukturê mo¿liwie drobnoziarnist¹ i zwiêz³¹, bez pêkniêæ i ¿y³.

Materia³em na brukowiec powinny byæ ska³y o cechach fizycznych i wytrzyma³oœciowych podanych w tablicy 1.

Brukowiec nieobrobiony (kamieñ narzutowy) powinien mieæ naturaln¹ czêœæ powierzchni mo¿liwie p³ask¹, któr¹ mo¿na by wyodrêbniæ jako powierzchniê górn¹ (czo³o).

Brukowiec obrobiony powinien mieæ kszta³t zbli¿ony do prostopad³oœcianu. Powierzchnia górna (czo³o) i dolna (stopka) powinna byæ zbli¿ona do prostok¹ta. P³aszczyzny powierzchni górnej i dolnej powinny byæ w przybli¿eniu równoleg³e. Ca³a bry³a powinna mieœciæ siê w prostopad³oœcianie zbudowanym na powierzchni górnej jako podstawie. Krawêdzie powierzchni górnej powinny byæ proste.

Brukowiec p³ytowany (brukowiec z kamienia ³amanego) powinien mieæ górn¹ powierzchniê (czo³o) p³ask¹, uzyskan¹ z roz³upania wiêkszego kamienia przynajmniej na dwie czêœci i w przybli¿eniu prostopad³¹ do osi pionowej. Powierzchnia dolna (stopka) i powierzchnie boczne nie powinny byæ wklês³e.

Wymiary i dok³adnoœæ wykonania brukowców powinny odpowiadaæ wielkoœciom podanym w tablicy 2.

Tablica 1. W³aœciwoœci fizyczne i wytrzyma³oœciowe dla kamienia na brukowiec,

wg PN-B-11104 [14]

| Lp. | W³aœciwoœci | Wartoœæ | Badania wed³ug |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzyma³oœæ na œciskanie w stanie powietrzno-suchym, MPa, nie mniej ni¿: | 160 | PN-B-04110 [3] |
| 2 | Œcieralnoœæ na tarczy Boehmego, cm, nie wiêcej ni¿: | 0,2 | PN-B-04111 [4] |
| 3 | Wytrzyma³oœæ na uderzenie (zwiêz³oœæ), liczba uderzeñ, nie mniej ni¿: | 12 | PN-B-04115 [5] |
| 4 | Nasi¹kliwoœæ wod¹, % (m/m), nie wiêcej ni¿: | 0,5 | PN-B-04101 [2] |

Tablica 2. Wymiary i dok³adnoœæ wykonania brukowca, wg PN-B-11104 [14]

| Lp. | W³aœciwoœci |
| --- | --- |

Brukowiec

nieobrobiony

Brukowiec

obrobiony

Brukowiec

| p³ytowany |
| --- |
| 1 | Wysokoœæ (W), cm | od 15 do 20 | od 16 do 20 | od 16 do 20 |
| 2 | Powierzchnia górna, cm2 | od 160 do 360 | od 160 do 360 | od 160 do 360 |
| 3 | Najwiêksza d³ugoœæ krawêdzi czo³a, cm | nie bada siê | 1,0 W | 1,6 W |
| 4 | Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czo³a), nie mniej ni¿: |

nie bada siê

0,5

| 0,3 |
| --- |
| 5 | Odchylenie od równoleg³oœci p³aszczyzny powierzchni dolnej w stosunku do powierzchni górnej, w stopniach, nie wiêcej ni¿: |

nie bada siê

13

| 15 |
| --- |
| 6 | G³êbokoœæ wklêœniêcia lub wysokoœæ wypuk³oœci powierzchni górnej, cm, nie wiêcej ni¿: |

nie bada siê

0,8

| 1,0 |
| --- |
| 7 | G³êbokoœæ wklêœniêcia lub wysokoœæ wypuk³oœci powierzchni bocznej i dolnej, cm, nie wiêcej ni¿: |

nie bada siê

1,5

| 1,5 |
| --- |
| 8 | Pêkniêcia powierzchni | niedopuszczalne |

Kamienie oporowe powinny odpowiadaæ w³aœciwoœciom przewidzianym dla brukowca i mieæ pó³torakrotn¹ wysokoœæ w stosunku do stosowanego brukowca.

Brukowiec nale¿y uk³adaæ w pryzmy lub stosy o wysokoœci nie przekraczaj¹cej             1 m.

2.3.2. Kliniec

Kliniec u¿ywany do klinowania nawierzchni powinien mieæ wymiary od 4 do 12,8 mm i od 12,8 do 20 mm i powinien odpowiadaæ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kliñca, wg PN-B-11112 [15]

| Lp. | W³aœciwoœci | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 |

Œcieralnoœæ w bêbnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]:

a)   przy pe³nej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie wiêcej ni¿:

po 1/5 pe³nej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pe³nej liczbie obrotów, nie wiêcej ni¿:

40

30

2

Nasi¹kliwoœæ, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wiêcej ni¿, dla kruszywa ze ska³:

magmowych i przeobra¿onych

osadowych

2,0

3,0

3

Odpornoœæ na dzia³anie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytku masy, nie wiêcej ni¿, dla kruszywa ze ska³:

magmowych i przeobra¿onych

osadowych

4,0

| 5,0 |
| --- |
| 4 | Odpornoœæ na dzia³anie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpoœredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], % ubytku masy nie wiêcej ni¿: |

30

5

Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [7]

zawartoœæ ziarn mniejszych ni¿ 0,075 mm odsianych na mokro, % (m/m), nie wiêcej ni¿:

zawartoœæ frakcji podstawowej, % (m/m), nie mniej ni¿:

zawartoœæ podziarna, % (m/m), nie wiêcej ni¿:

zawartoœæ nadziarna, % (m/m), nie wiêcej ni¿:

4

75

15

| 15 |
| --- |
| 6 | Zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wiêcej ni¿: | 0,2 |
| 7 | Zawartoœæ zanieczyszczeñ organicznych, wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza ni¿: | wzorcowa |

2.3.3. Piasek

Piasek na podsypkê oraz do zasypywania (zamulania) nawierzchni powinien odpowiadaæ wymaganiom podanym w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”.

2.3.4. Cement

Cement stosowany:

na podsypkê cementowo-piaskow¹ powinien byæ cementem portlandzkim klasy 32,5,

do zalania spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹ powinien byæ cementem portlandzkim klasy 32,5

odpowiadaj¹cym wymaganiom PN-B-19701 [17].

Cement powinien byæ dostarczany w workach i przechowywany zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [21].

2.3.5. Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej powinna byæ „odmiany 1” i odpowiadaæ wymaganiom PN-B-32250 [18].

Woda, stosowana przy zagêszczaniu i do zwil¿ania warstw piasku, powinna odpowiadaæ wymaganiom punktu 2.3 OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”.

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

ubijaków stalowych o masie od 25 do 35 kg, m³otków brukarskich, dr¹gów stalowych do wyjmowania bruku, ³opat, pi³, siekier,

przewoŸnych zbiorników do wody (beczkowozów),

ew. walców statycznych o nacisku jednostkowym od 25 do 45 kN/m, w przypadku zast¹pienia trzeciego ubijania rêcznego brukowca na podsypce piaskowej,

ew. walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wa³u wibruj¹cego co najmniej 18 kN/m lub p³ytowych zagêszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.

4. transport

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 4.

Transport cementu powinien byæ zgodny z BN-88/6731-08 [21].

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod³o¿a

Pod³o¿e pod nawierzchniê brukowcow¹ powinno byæ przygotowane zgodnie z warunkami ogólnymi okreœlonymi w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

Oprócz szpilek ustawionych w osi i w rzêdach równoleg³ych do osi drogi (w tym na krawêdziach jezdni), nale¿y równolegle do osi ustawiæ dodatkowo szpilki poœrednie, rozgraniczaj¹ce pasy przeznaczone dla poszczególnych brukarzy. Najodpowiedniejsza szerokoœæ pasa dla jednego brukarza wynosi 1,5 m i zmienia siê w pewnych granicach zale¿nie od szerokoœci nawierzchni i liczby brukarzy.

5.3. Wykonanie podsypki

5.3.1. Podsypka piaskowa

Podsypka pod nawierzchniê powinna byæ wykonana z piasku odpowiadaj¹cego wymaganiom punktu 2.3.3.

Jeœli dokumentacja projektowa nie okreœla inaczej, to gruboœæ warstwy podsypki powinna wynosiæ 10 cm, a po ubiciu brukowca powinna wynosiæ co najmniej od 2 do 3 cm licz¹c od spodu brukowca, o najwiêkszej znormalizowanej wysokoœci, do spodu podsypki.

Przy pod³o¿u z gruntów przepuszczalnych podsypkê rozœciela siê bezpoœrednio na dnie koryta, a przy pod³o¿u nieprzepuszczalnym - na wyrównanej i zagêszczonej warstwie ods¹czaj¹cej.

5.3.2. Podsypka cementowo-piaskowa

Jeœli dokumentacja projektowa lub SST nie okreœla inaczej, to sk³ad podsypki cementowo-piaskowej powinien byæ ustalony laboratoryjnie.

Wytrzyma³oœæ na œciskanie po 7 dniach próbek walcowych o œrednicy 8 cm z podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosiæ co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mniej ni¿ 14 MPa.

Mieszanie sk³adników powinno byæ dokonywane w betoniarkach. Podsypka jest dobrze wymieszana, gdy kolor mieszanki jest jednakowy. Przy mieszaniu podsypki nale¿y dodaæ wody w iloœci od 0,20 do 0,25 masy cementu w posypce. Wilgotnoœæ podsypki powinna byæ taka, aby po œciœniêciu podsypki w d³oni podsypka nie rozsypywa³a siê i nie by³o na d³oni œladów wody, a po naciœniêciu palcami podsypka rozsypywa³a siê.

Piasek powinien odpowiadaæ wymaganiom punktu 2.3.3, cement - punktu 2.3.4, a woda - punktu 2.3.5.

Pod³o¿e pod podsypkê cementowo-piaskow¹ musi byæ ca³kowicie ustabilizowane.

Jeœli dokumentacja projektowa nie okreœli³a inaczej, to gruboœæ warstwy podsypki powinna wynosiæ 10 cm, przy czym po ubiciu brukowca jej gruboœæ pod poszczególnymi kamieniami nie powinna byæ mniejsza ni¿ 2 cm oraz nie wiêksza ni¿ 6 cm.

Rozœcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaæ uk³adanie brukowca od 3 do 4 m. Rozœcielon¹ podsypkê nale¿y wyrównaæ œciœle do profilu.

5.4. Uk³adanie i ubijanie nawierzchni brukowcowej na podsypce piaskowej

Kamienie oporowe powinny byæ osadzone na podsypce wed³ug sznura, stosownie do projektowanego przekroju poprzecznego i wysokoœci niwelety jezdni oraz zabezpieczone przed przechyleniem siê w kierunku pobocza za pomoc¹ ubitego ¿wiru (lub t³ucznia). Kamienie oporowe nale¿y ustawiaæ, wyprzedzaj¹c uk³adanie nawierzchni co najmniej o 10 m.

Wszystkie sznury umocowuje siê o 3 do 4 cm wy¿ej ni¿ projektowana niweleta, maj¹c na uwadze osiadanie brukowca w czasie ubijania.

Brukowiec przed dostarczeniem do koryta powinien byæ przesortowany. Brukowiec wy¿szy powinien byæ osadzany od strony zewnêtrznej jezdni, ni¿szy zaœ ku jej œrodkowi. Ró¿nica wysokoœci dwóch kamieni bezpoœrednio przylegaj¹cych do siebie nie powinna przekraczaæ 2 cm.

Ka¿dy kamieñ ustawiony pionowo na sztorc, czo³em do góry powinien byæ osadzony w podsypce najwy¿ej do po³owy wysokoœci (od 8 do 10 cm) i mocno wbity uderzeniami m³otka w górn¹ powierzchniê tak, aby nie wychyla³ siê przy poruszaniu. Podczas brukowania podsypka piaskowa powinna byæ nieco wilgotna, lecz nie nadmiernie. Na zamarzniêt¹ podsypkê nie wolno k³aœæ brukowca. Nawierzchniê brukowcow¹ nale¿y wykonywaæ jednoczeœnie na ca³ej jej szerokoœci.

Nawierzchnia powinna byæ u³o¿ona œciœle, z przewi¹zaniem szczelin tak w kierunku pod³u¿nym jak i poprzecznym, a ka¿dy osadzony brukowiec musi przykrywaæ szczelinê powsta³¹ miêdzy dwoma uprzednio osadzonymi kamieniami i ma byæ do nich œciœle dosuniêty.

Szczeliny pod³u¿ne nie mog¹ byæ d³u¿sze ni¿ dwa brukowce. Widziane z góry szczeliny powinny mieæ kszta³t podobny do trójk¹tów utworzonych z linii krzywych. Dobrze osadzony brukowiec nie powinien osiadaæ pod naciskiem nogi i nie powinien ³atwo dawaæ siê wyci¹gn¹æ rêk¹.

Nawierzchniê brukowcow¹ nale¿y ubijaæ trzy razy ubijakami stalowymi o masie od 25 do 35 kg. Na odcinkach prostych ubijanie rozpoczyna siê od kamieni oporowych i stopniowo przesuwa siê ku œrodkowi jezdni. Na ³ukach poziomych o spadkach jednostronnych ubijanie rozpoczyna siê od ni¿szych kamieni oporowych i przesuwa siê stopniowo do wy¿ej u³o¿onych na ³uku zewnêtrznym.

Pierwsze ubijanie wykonuje siê bez wype³niania spoin i bez polewania brukowca. Ubijanie to ma na celu wyrównanie nawierzchni do profilu oraz czêœciowe osadzenie brukowca. Ubijakiem uderza siê w œrodek czo³a brukowca z wysokoœci 15 do 20 cm tak, aby zag³êbienie brukowca wynosi³o od 2 do 3 cm.

Po pierwszym ubiciu brukowiec klinuje siê kliñcem o wymiarach 12,8 mm do             20 mm, przesuwaj¹c go miot³ami w celu nale¿ytego zape³nienia spoin i polewaj¹c wod¹. Nastêpnie usuwa siê z nawierzchni pozosta³y materia³ i ubija siê go po raz drugi, uderzaj¹c silnie w œrodek brukowca. Przy drugim ubiciu brukowiec powinien zag³êbiaæ siê o 1 do 2 cm.

Po drugim ubiciu uzupe³nia siê wype³nienie spoin kliñcem o wymiarach 4 mm do 12,8 mm z przesuwaniem materia³ów miot³ami i polewaniem wod¹. Materia³ pozosta³y na nawierzchni usuwa siê i ubija po raz trzeci, uderzaj¹c ubijakiem 2 lub 3 s¹siednie brukowce dla wyrównania powierzchni.

Zamiast trzeciego ubicia nawierzchni mo¿e byæ zastosowane wa³owanie. Przed wa³owaniem nale¿y usun¹æ z nawierzchni luŸno le¿¹cy materia³. Wa³owanie wykonuje siê walcem lekkim o nacisku od 25 do 45 kN/m, zaczynaj¹c od kamieni oporowych i stopniowo przesuwaj¹c siê ku œrodkowi. Nastêpnie wa³uje siê nawierzchniê w kierunku ukoœnym do osi drogi. Walec po ka¿dym pasie powinien przetaczaæ siê od 5 do 6 razy. Podczas wa³owania nawierzchniê nale¿y polewaæ wod¹.

Ubijanie nale¿y prowadziæ jednoczeœnie z uk³adaniem brukowca. Pozostawienie u³o¿onego brukowca na kilka dni bez ubicia jest niedopuszczalne.

Podczas ka¿dego kolejnego ubijania przekrój nawierzchni nale¿y sprawdzaæ szablonem, a ³at¹ równoœæ w kierunku pod³u¿nym.

Brukowce zapadniête nale¿y podnieœæ, uzupe³niaj¹c brakuj¹c¹ podsypkê, a wystaj¹ce dobiæ. Brukowce uszkodzone przy ubijaniu nale¿y wyj¹æ i zamieniæ nowymi. Ubijanie nale¿y zakoñczyæ na 3 do 5 m przed koñcem odcinka, na którym u³o¿ono brukowiec.

Po ostatecznym ubiciu lub uwa³owaniu, przed oddaniem do ruchu, nawierzchniê nale¿y przysypaæ warstw¹ 1,5 do 2 cm piasku (lub ¿wiru) w celu zabezpieczenia materia³u wype³niaj¹cego spoiny przed wyrywaniem ko³ami pojazdów, uzupe³nienia wype³nienia spoin i z³agodzenia uderzeñ kó³ pojazdów. Warstwê piasku nale¿y utrzymywaæ przez okres 2 tygodni w stanie wilgotnym. Kruszywo zsuwane przez ruch w stronê poboczy nale¿y podmiataæ na œrodek jezdni.

Nawierzchnia brukowcowa powinna mieæ w przekroju poprzecznym przekrój daszkowy o spadku zgodnym z dokumentacj¹ projektow¹, a jeœli dokumentacja projektowa nie okreœli³a tego inaczej to o spadku 3 do 4% z zaokr¹gleniem po œrodku jezdni o wysokoœci 1,5 do 2 cm.

5.5. Uk³adnie i ubijanie nawierzchni brukowcowej na podsypce cementowo-piaskowej

Kolejnoœæ uk³adania i ubijania nawierzchni brukowcowej na podsypce cementowo-piaskowej obejmuje nastêpuj¹ce czynnoœci:

osadzenie kamieni oporowych, wg punktu 5.4,

przesortowanie brukowca i dostarczenie do koryta, wg punktu 5.4,

u³o¿enie brukowca, wg punktu 5.4,

pierwsze ubicie brukowca, wg punktu 5.4, z tym, ¿e jest to mocne ubicie, powoduj¹ce obni¿enie brukowców mniej wiêcej o ca³¹ nadwy¿kê w uk³adaniu,

zaklinowanie spoin brukowca kliñcem o wymiarach od 12,8 mm do 20 mm i od 4 mm do 12,8 mm z przesuwaniem go miot³ami w celu wype³nienia spoin,

zalanie spoin brukowca zapraw¹ cementowo-piaskow¹.

Sk³ad zaprawy cementowo-piaskowej ustala siê laboratoryjnie. Wytrzyma³oœæ na œciskanie zaprawy nie powinna byæ mniejsza po 28 dniach od 25 MPa.

Zaprawê przygotowuje siê w betoniarkach lub rêcznie. Wody dodaje siê tyle, aby zaprawa mia³a wystarczaj¹c¹ p³ynnoœæ.

Przed rozpoczêciem zalewania brukowiec nale¿y oczyœciæ z piasku i zlaæ wod¹, dodaj¹c do wody 1% cementu klasy 32,5 w stosunku objêtoœciowym. Zalewanie spoin mo¿na wykonaæ przez rozlanie zaprawy na powierzchniê nawierzchni i wprowadzenie jej do spoin przez rozgarniêcie œci¹gaczami gumowymi lub szczotkami. Po pierwszym zalaniu spoin nie bêd¹ one ca³kowicie wype³nione i nale¿y uzupe³niæ wype³nienie spoin zalewaj¹c je po raz drugi zapraw¹.

Zaprawy cementowo-piaskowej nale¿y przygotowaæ tyle, aby mog³a byæ zu¿yta w ci¹gu jednej godziny.

drugie ubicie brukowca, wykonane bezpoœrednio po zalaniu spoin, bêd¹ce lekkim ubiciem, które ma na celu pe³n¹ regulacjê przekroju pod³u¿nego i poprzecznego nawierzchni.

Zamiast drugiego ubijania rêcznego mo¿na zastosowaæ wa³owanie lekkimi walcami wibracyjnymi lub zagêszczanie p³ytowymi zagêszczarkami wibracyjnymi.

pielêgnacjê nawierzchni polegaj¹c¹ na:

przykryciu warstw¹ piasku o gruboœci co najmniej 5 cm i utrzymywanie go w sta³ej wilgotnoœci przez okres od 7 do 10 dni,

dok³adnym oczyszczeniu nawierzchni z piasku, po uzyskaniu przez zaprawê cementowo-piaskow¹ wytrzyma³oœci okreœlonej w punkcie 5.5 podpunkcie 6, a nastêpnie oddaniu nawierzchni do ruchu.

5.6. Warunki prowadzenia robót

Przy uk³adaniu brukowca na podsypce cementowo-piaskowej wszystkie czynnoœci od roz³o¿enia podsypki do ostatecznego ubicia z zalaniem spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹ nale¿y wykonaæ przed up³ywem 3 godzin.

Brukowiec na podsypce cementowo-piaskowej mo¿na uk³adaæ bez œrodków ochronnych przed mrozem tylko przy temperaturze powietrza powy¿ej +5oC.	Nie mo¿na uk³adaæ nawierzchni jeœli temperatura powietrza jest poni¿ej 0oC. Przy spodziewanym obni¿eniu temperatury w nocy poni¿ej 0oC nawierzchniê nale¿y zabezpieczyæ przed dzia³aniem mrozu, nakrywaj¹c j¹ matami ze s³omy, pap¹ lub innymi materia³ami ocieplaj¹cymi.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w punkcie 6 OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania materia³ów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót Wykonawca bêdzie sprawdza³, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4 lub 5.5:

sortowanie brukowca i osadzanie wy¿szych brukowców od strony zewnêtrznej jezdni, a ni¿szych ku jej œrodkowi,

nieprzekraczanie wysokoœci dwóch kamieni bezpoœrednio przylegaj¹cych do siebie o             2 cm,

w³aœciw¹ wilgotnoœæ podsypki,

osadzanie brukowców w podsypce co najwy¿ej do po³owy ich wysokoœci (od 8 do                 10 cm),

sposób klinowania brukowca,

sposób ubijania brukowca,

równoœæ pod³u¿n¹ i poprzeczn¹ nawierzchni.

6.4. Badania i pomiary dotycz¹ce cech geometrycznych i w³aœciwoœci nawierzchni

brukowcowej

6.4.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchni brukowcowej Wykonawca, w obecnoœci In¿yniera, sprawdza:

konstrukcjê nawierzchni,

ukszta³towanie osi nawierzchni,

rzêdne nawierzchni,

przekroje poprzeczne,

szerokoœæ nawierzchni,

równoœæ nawierzchni,

œcis³oœæ u³o¿enia nawierzchni,

dok³adnoœæ ubicia nawierzchni,

pielêgnacjê nawierzchni przed oddaniem do ruchu.

6.4.2. Wymagania dotycz¹ce konstrukcji nawierzchni

Konstrukcjê nawierzchni sprawdza siê co do zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ przez rozebranie nawierzchni na powierzchni oko³o 0,1 m2 na co drugim kilometrze, lecz nie mniej ni¿ w dwóch miejscach w ca³oœci odbieranego odcinka i stwierdzenie wielkoœci, kszta³tu i jakoœci brukowca oraz gruboœci podsypki, jak równie¿ makroskopowo - jakoœci u¿ytego materia³u.

6.4.3. Wymagania dotycz¹ce przekroju poprzecznego

Przekroje poprzeczne sprawdza siê w 10 miejscach na ka¿dym kilometrze przez przy³o¿enie szablonu profilowego. Przekroje poprzeczne powinny byæ tak wykonane, aby przeœwit miêdzy doln¹ krawêdzi¹ szablonu profilowego a powierzchni¹ nawierzchni nie przekracza³ 20 mm.

W miejscach wyznaczonych przez In¿yniera nale¿y dokonaæ sprawdzenia spadku poprzecznego nawierzchni wed³ug ustaleñ punktu 6.2.2 OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”.

6.4.4. Wymagania dotycz¹ce œcis³oœci u³o¿enia nawierzchni

Œcis³oœæ u³o¿enia brukowca sprawdza siê 2 razy na 1 km przez wy³amanie od 1,5 do 2 m2 brukowca i ponowne zabrukowanie tym samym kamieniem. Œcis³oœæ u³o¿enia brukowca przyjmuje siê jako dostateczn¹, jeœli przy ponownym zabrukowaniu wy³amanej nawierzchni zabraknie kamienia do zabrukowania nie wiêcej ni¿ 3% wy³amanej powierzchni.

6.4.5. Wymagania dotycz¹ce dok³adnoœci ubicia nawierzchni

Dok³adnoœæ ubicia nawierzchni sprawdza siê 5 razy na 1 km ubijakiem o masie od 25 do 35 kg, u¿ywanym do ubijania brukowca. Przy sprawdzaniu dok³adnoœci ubicia brukowiec nie powinien okazywaæ widocznych oznak osiadania pod wp³ywem trzech uderzeñ ubijakiem.

6.4.6. Pozosta³e cechy i w³aœciwoœci wykonanej nawierzchni

Ukszta³towanie osi w planie, rzêdne wysokoœciowe, szerokoœæ nawierzchni i równoœæ nawierzchni nale¿y wykonaæ wed³ug ustaleñ OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 6.2, z czêstotliwoœci¹ podan¹ w tablicy 2.

6.5. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.5.1.  Niew³aœciwe cechy materia³ów kamiennych

Wszystkie materia³y kamienne nie spe³niaj¹ce wymagañ podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostan¹ odrzucone. Jeœli materia³y kamienne nie spe³niaj¹ce wymagañ zostan¹ wbudowane, to na polecenie In¿yniera Wykonawca wymieni je na w³aœciwe, na w³asny koszt.

6.5.2. Niew³aœciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia cech geometrycznych od okreœlonych w punktach 6.1 i 6.4 powinny byæ ponownie wykonane przez Wykonawcê na jego koszt.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy).

8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 8.

9. podstawa p³atnoœci

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni brukowcowej obejmuje:

prace pomiarowe i oznakowanie robót,

przygotowanie pod³o¿a,

dostarczenie brukowca i innych materia³ów,

wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej,

ustawienie kamieni oporowych,

u³o¿enie brukowca,

ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruszywem ³amanym bez zalewania spoin lub z wype³nieniem spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹,

przysypanie warstw¹ piasku lub ¿wiru,

wykonanie pomiarów i badañ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwi¹zane

Przepisy zwi¹zane podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 10.