OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 04.04.04

PODBUDOWA  Z  T£UCZNIA  KAMIENNEGO

SPIS TREŒCI

1. WSTÊP

2. MATERIA£Y

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

NAJWA¯NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegó³owa specyfikacja techniczna |

1. WSTÊP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem podbudów z t³ucznia kamiennego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonywaniem podbudów z t³ucznia kamiennego.

Podbudowê z t³ucznia kamiennego wykonuje siê, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

- podbudowê pomocnicz¹,

- podbudowê zasadnicz¹.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z t³ucznia kamiennego - czêœæ konstrukcji nawierzchni sk³adaj¹ca siê z jednej lub wiêcej warstw noœnych z t³ucznia i kliñca kamiennego.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materia³y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia³ów

Materia³ami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z t³ucznia, wg PN-S-96023 [9], s¹:

kruszywo ³amane zwyk³e: t³uczeñ i kliniec, wg PN-B-11112 [8],

woda do skropienia podczas wa³owania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nale¿y u¿yæ nastêpuj¹ce rodzaje kruszywa, wed³ug PN-B-11112 [8]:

t³uczeñ od 31,5 mm do 63 mm,

kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

In¿ynier mo¿e dopuœciæ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spoœród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostan¹ okreœlone w SST.

Jakoœæ kruszywa powinna byæ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreœlonymi dla:

klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej,

klasy II i III		- dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej nale¿y stosowaæ kruszywo gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla t³ucznia i kliñca, wg PN-B-11112 [8]

| Lp. | W³aœciwoœci | Klasa II | Klasa III |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |

Œcieralnoœæ w bêbnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:

a) po pe³nej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie wiêcej ni¿:

- w t³uczniu

- w kliñcu

b) po 1/5 pe³nej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po pe³nej liczbie obrotów, nie wiêcej ni¿:

35

40

30

50

50

35

2

Nasi¹kliwoœæ, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wiêcej ni¿:

a) dla kruszyw ze ska³ magmowych i przeobra¿onych

b) dla kruszyw ze ska³ osadowych

2,0

3,0

3,0

5,0

3

Odpornoœæ na dzia³anie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy, nie wiêcej ni¿:

a) dla kruszyw ze ska³ magmowych i przeobra¿onych

b) dla kruszyw ze ska³ osadowych

4,0

5,0

10,0

10,0

4

Odpornoœæ na dzia³anie mrozu wed³ug zmodyfikowanej metody bezpoœredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy, nie wiêcej ni¿:

- w kliñcu

- w t³uczniu

30

nie bada siê

nie bada siê

nie bada siê

Tablica 2. Wymagania dla t³ucznia i kliñca w zale¿noœci od warstwy podbudowy

t³uczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Lp.

| W³aœciwoœci | Podbudowa jednowarstwowa lub podbudowa zasadnicza |
| --- | --- |

Podbudowa pomocnicza

1

Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]

a) zawartoœæ ziarn mniejszych ni¿ 0,075 mm, odsia-

nych na mokro, % m/m, nie wiêcej ni¿:

- w t³uczniu

- w kliñcu

b) zawartoœæ frakcji podstawowej, % m/m, nie

mniej ni¿:

- w t³uczniu i w kliñcu

c) zawartoœæ podziarna, % m/m, nie wiêcej ni¿:

- w t³uczniu i w kliñcu

d) zawartoœæ nadziarna, % m/m, nie wiêcej ni¿:

- w t³uczniu i w kliñcu

3

4

75

15

15

4

5

65

25

20

2

Zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych, wg PN-B-06714-12 [1], % m/m, nie wiêcej ni¿:

- w t³uczniu i w kliñcu

0,2

0,3

3

Zawartoœæ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m, nie wiêcej ni¿:

- w t³uczniu

- w kliñcu

40

nie bada siê

45

nie bada siê

4

Zawartoœæ zanieczyszczeñ organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:

- w t³uczniu i w kliñcu, barwa cieczy nie ciemniejsza

ni¿:

wzorcowa

2.4. Woda

Woda u¿yta przy wykonywaniu zagêszczania i klinowania podbudowy mo¿e byæ studzienna lub z wodoci¹gu, bez specjalnych wymagañ.

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania robót

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania podbudowy z t³ucznia kamiennego powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

równiarek lub uk³adarek kruszywa do rozk³adania t³ucznia i kliñca,

rozsypywarek kruszywa do roz³o¿enia kliñca,

walców statycznych g³adkich do zagêszczania kruszywa grubego,

walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagêszczarek p³ytowych do klinowania kruszywa grubego kliñcem,

szczotek mechanicznych do usuniêcia nadmiaru kliñca,

walców ogumionych lub stalowych g³adkich do koñcowego dogêszczenia,

przewoŸnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urz¹dzenia do rozpryskiwania wody.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia³ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod³o¿a

Pod³o¿e pod podbudowê t³uczniow¹ powinno spe³niaæ wymagania okreœlone w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczeniem pod³o¿a”.

Podbudowa t³uczniowa powinna byæ u³o¿ona na pod³o¿u zapewniaj¹cym nieprzenikanie drobnych cz¹stek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudow¹ t³uczniow¹ powinna byæ u³o¿ona warstwa odcinaj¹ca lub wykonane ulepszenie pod³o¿a.

W przypadku zastosowania pomiêdzy warstw¹ podbudowy t³uczniowej a spoistym gruntem pod³o¿a warstwy odcinaj¹cej albo ods¹czaj¹cej, powinien byæ spe³niony warunek nieprzenikania cz¹stek drobnych, wyra¿ony wzorem:

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj¹cej albo

ods¹czaj¹cej,

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod³o¿a.

Geow³ókniny przewidziane do u¿ycia pod podbudowê t³uczniow¹ powinny posiadaæ aprobatê techniczn¹ wydan¹ przez uprawnion¹ jednostkê. W szczególnoœci wymagana jest odpowiednia wytrzyma³oœæ mechaniczna geow³óknin, uniemo¿liwiaj¹ca ich przebicie ziarna t³ucznia oraz odpowiednie w³aœciwoœci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia pod³o¿a gruntowego.

Podbudowa powinna byæ wytyczona w sposób umo¿liwiaj¹cy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ lub wed³ug zaleceñ In¿yniera, z tolerancjami okreœlonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawid³owego ukszta³towania podbudowy powinny byæ wczeœniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byæ ustawione w osi drogi i w rzêdach równoleg³ych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez In¿yniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo¿liwiaæ naci¹gniêcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstêpach nie wiêkszych ni¿ co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagêszczanie kruszywa

Minimalna gruboœæ warstwy podbudowy z t³ucznia nie mo¿e byæ po zagêszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiêkszych ziarn t³ucznia. Maksymalna gruboœæ warstwy podbudowy po zagêszczeniu nie mo¿e przekraczaæ 20 cm. Podbudowê o gruboœci powy¿ej 20 cm nale¿y wykonywaæ w dwóch warstwach.

Kruszywo grube powinno byæ roz³o¿one w warstwie o jednakowej gruboœci, przy u¿yciu uk³adarki albo równiarki. Gruboœæ roz³o¿onej warstwy luŸnego kruszywa powinna byæ taka, aby po jej zagêszczeniu i zaklinowaniu osi¹gnê³a gruboœæ projektowan¹.

Kruszywo grube po roz³o¿eniu powinno byæ przywa³owane dwoma przejœciami walca statycznego, g³adkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym ni¿ 30 kN/m. Zagêszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocz¹æ siê od krawêdzi i stopniowo przesuwaæ siê pasami pod³u¿nymi, czêœciowo nak³adaj¹cymi siê w kierunku osi jezdni. Zagêszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocz¹æ siê od dolnej krawêdzi i przesuwaæ siê pasami pod³u¿nymi, czêœciowo nak³adaj¹cymi siê, w kierunku jej górnej krawêdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywa³owaniu kruszywa grubego nale¿y roz³o¿yæ kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagêszczania nale¿y u¿yæ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo p³ytow¹ zagêszczark¹ wibracyjn¹ o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Gruboœæ warstwy luŸnego kruszywa drobnego powinna byæ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zosta³y wype³nione kruszywem drobnym. Je¿eli to konieczne, operacje rozk³adania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nale¿y powtarzaæ a¿ do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaæ warstwê kruszywa grubego.

Po zagêszczeniu ca³y nadmiar kruszywa drobnego nale¿y usun¹æ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawa³y nad powierzchniê od 3 do 6 mm.

Nastêpnie warstwa powinna byæ przywa³owana walcem statycznym g³adkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym ni¿ 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogêszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Odcinek próbny

Je¿eli w SST przewidziano koniecznoœæ wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczêciem robót, Wykonawca powinien wykonaæ odcinek próbny w celu:

stwierdzenia czy sprzêt budowlany do rozk³adania i zagêszczania kruszywa jest w³aœciwy,

okreœlenia gruboœci warstwy materia³u w stanie luŸnym koniecznej do uzyskania wymaganej gruboœci warstwy po zagêszczeniu,

ustalenia liczby przejœæ sprzêtu zagêszczaj¹cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaŸnika zagêszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u¿yæ takich materia³ów oraz sprzêtu do rozk³adania i zagêszczania,  jakie bêd¹ stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosiæ od 400 m2 do 800 m2, a d³ugoœæ nie powinna byæ mniejsza ni¿ 200 m.

Odcinek próbny powinien byæ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In¿yniera.

Wykonawca mo¿e przyst¹piæ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In¿yniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed u³o¿eniem nastêpnej warstwy, powinna byæ utrzymywana w dobrym stanie. Je¿eli Wykonawca bêdzie wykorzystywa³, za zgod¹ In¿yniera, gotow¹ podbudowê do ruchu budowlanego, to jest obowi¹zany naprawiæ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik³ych z niew³aœciwego utrzymania podbudowy obci¹¿a Wykonawcê robót.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci kruszywa okreœlone w            pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych OST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ przy budowie podbudowy z t³ucznia kamiennego

| Czêstotliwoœæ badañ |
| --- |
| Lp. | Wyszczególnienie badañ | Minimalne iloœci badañ na dziennej dzia³ce roboczej |

Maksymalna po-

wierzchnia podbu-

dowy na jedno badanie (m2)

1

2

3

Uziarnienie kruszyw

Zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych w kruszywie

Zawartoœæ ziarn nieforemnych w kruszywie

2

600

4

5

6

7

Œcieralnoœæ kruszywa

Nasi¹kliwoœæ kruszywa

Odpornoœæ kruszywa na dzia³anie mrozu

Zawartoœæ zanieczyszczeñ organicznych

6000

i przy ka¿dej zmianie Ÿród³a pobierania materia³ów

6.3.2. Badania w³aœciwoœci kruszywa

Próbki nale¿y pobieraæ w sposób losowy z roz³o¿onej warstwy, przed jej zagêszczeniem. Wyniki badañ powinny byæ na bie¿¹co przekazywane In¿ynierowi.

Badania pe³ne kruszywa, obejmuj¹ce ocenê wszystkich w³aœciwoœci okreœlonych w pkt 2.3 powinny byæ wykonywane przez Wykonawcê z czêstotliwoœci¹ gwarantuj¹c¹ zachowanie jakoœci robót i zawsze w przypadku zmiany Ÿród³a pobierania materia³ów oraz na polecenie In¿yniera. Próbki do badañ pe³nych powinny byæ pobierane przez Wykonawcê w sposób losowy, w obecnoœci In¿yniera.

6.4. Wymagania dotycz¹ce noœnoœci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z t³ucznia

kamiennego

| Lp. | Wyszczególnienie badañ i pomiarów | Minimalna czêstotliwoœæ pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokoœæ podbudowy | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równoœæ pod³u¿na | w sposób ci¹g³y planografem albo co 20 m ³at¹ na ka¿dym pasie ruchu |
| 3 | Równoœæ poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne*) | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzêdne wysokoœciowe | co 100 m w osi jezdni i na jej krawêdziach |

Cd. tablicy 4

| 6 | Ukszta³towanie osi w planie*) | co 100 m |
| --- | --- | --- |
| 7 | Gruboœæ podbudowy |

Podczas budowy:

w 3 punktach na ka¿dej dzia³ce roboczej, lecz nie rzadziej ni¿ raz na 400 m2

Przed odbiorem:

| w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni¿ raz na 2000 m2 |
| --- |
| 8 | Noœnoœæ podbudowy | nie rzadziej ni¿ raz na 3000 m2 |

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta³towanie osi w planie nale¿y wykonaæ w punktach g³ównych ³uków poziomych.

6.4.2. Szerokoœæ podbudowy

Szerokoœæ podbudowy nie mo¿e ró¿niæ siê od szerokoœci projektowanej o wiêcej ni¿ +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawê¿ników szerokoœæ podbudowy powinna byæ wiêksza od szerokoœci warstwy wy¿ej le¿¹cej o co najmniej 25 cm lub o wartoœæ wskazan¹ w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równoœæ podbudowy

Nierównoœci pod³u¿ne podbudowy nale¿y mierzyæ 4-metrow¹ ³at¹ lub planografem, zgodnie z norm¹ BN-68/8931-04 [11].

Nierównoœci poprzeczne podbudowy nale¿y mierzyæ 4-metrow¹ ³at¹.

Nierównoœci podbudowy nie mog¹ przekraczaæ:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ³ukach powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹ ( 0,5 %.

6.4.5. Rzêdne wysokoœciowe podbudowy

Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wysokoœciowymi podbudowy i rzêdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaæ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukszta³towanie osi w planie

Oœ podbudowy w planie nie mo¿e byæ przesuniêta w stosunku do osi projektowanej o wiêcej ni¿ 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o wiêcej ni¿ ( 5 cm dla pozosta³ych dróg.

6.4.7. Gruboœæ podbudowy

Gruboœæ podbudowy nie mo¿e ró¿niæ siê od gruboœci projektowanej o wiêcej ni¿:

- dla podbudowy zasadniczej ( 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Noœnoœæ podbudowy

Pomiary noœnoœci podbudowy nale¿y wykonaæ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].

Podbudowa zasadnicza powinna spe³niaæ wymagania dotycz¹ce noœnoœci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania noœnoœci podbudowy zasadniczej w zale¿noœci od kategorii ruchu

| Kategoria ruchu | Minimalny modu³ odkszta³cenia mierzony przy u¿yciu p³yty o œrednicy 30 cm (MPa) |
| --- | --- |
|  | Pierwotny M | Wtórny M |

Ruch lekki

Ruch lekko œredni i œredni

100

100

140

170

Pierwotny modu³ odkszta³cenia podbudowy pomocniczej mierzony p³yt¹ o œrednicy 30 cm, powinien byæ wiêkszy od 50 MPa.

Zagêszczenie podbudowy nale¿y uznaæ za prawid³owe, gdy stosunek wtórnego modu³u odkszta³cenia M do pierwotnego modu³u odkszta³cenia M jest nie wiêkszy             od 2,2.

(    2,2

6.5. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niew³aœciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia cech geometrycznych od okreœlonych w punkcie 6.4, powinny byæ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostan¹ wykonane na koszt Wykonawcy.

Je¿eli szerokoœæ podbudowy jest mniejsza od szerokoœci projektowanej o wiêcej ni¿ 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wy¿ej le¿¹cym, to Wykonawca powinien na w³asny koszt poszerzyæ podbudowê przez spulchnienie warstwy na pe³n¹ gruboœæ, do po³owy szerokoœci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), do³o¿enie materia³u i powtórne zagêszczenie.

6.5.2. Niew³aœciwa gruboœæ

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglêdem gruboœci, Wykonawca wykona naprawê podbudowy. Powierzchnie powinny byæ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni¹ g³êbokoœæ, zgodnie z decyzj¹ In¿yniera, uzupe³nione nowym materia³em o odpowiednich w³aœciwoœciach, wyrównane i ponownie zagêszczone. Roboty te Wykonawca wykona na w³asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast¹pi ponowny pomiar i ocena gruboœci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niew³aœciwa noœnoœæ podbudowy

Je¿eli noœnoœæ podbudowy bêdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbêdne do zapewnienia wymaganej noœnoœci, zalecone przez In¿yniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani¿enie noœnoœci podbudowy wynik³o z niew³aœciwego wykonania robót przez Wykonawcê podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z t³ucznia kamiennego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy t³uczniowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

przygotowanie pod³o¿a,

dostarczenie materia³ów na miejsce wbudowania,

roz³o¿enie kruszywa,

zagêszczenie warstw z zaklinowaniem,

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych okreœlonych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-06714-12 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoœci zanieczyszczeñ obcych |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06714-15 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk³adu ziarnowego |
| 3. | PN-B-06714-16 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta³tu ziarn |
| 4. | PN-B-06714-18 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi¹kliwoœci |
| 5. | PN-B-06714-19 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoœci metod¹ bezpoœredni¹ |
| 6. | PN-B-06714-26 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoœci zanieczyszczeñ organicznych |
| 7. | PN-B-06714-42 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie œcieralnoœci w bêbnie Los Angeles |
| 8. | PN-B-11112 | Kruszywo mineralne. Kruszywo ³amane do nawierzchni drogowych |
| 9. | PN-S-96023 | Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t³ucznia kamiennego |
| 10. | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczanie modu³u odkszta³cenia nawierzchni podatnych i pod³o¿a przez obci¹¿enie p³yt¹ |
| 11. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równoœci nawierzchni planografem i ³at¹. |

10.2. Inne dokumenty

Nie wystêpuj¹.